### DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE LAS

### TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN.

### TALLER DE CONSTRUCCIÓN

### CATEDRA DE CONSTRUCCIÓN 1

#### Rocas y suelos.

EDICION 2002.

Esta publicación es de carácter docente. Su elaboración esta realizada por la Cátedra de Construcción l de la Facultad de Arquitectura. Su reproducción esta prohibida sin la autorización expresa de los autores.

Facultad de Arquitectura

Br. Artigas 1031 – Montevideo – Uruguay.

Tel/Fax: (0598 2) 480 54 93

www.farq.edu.uy

TALLER DE CONSTRUCCION.

CONSTRUCCION 1- 2002

GUIA TEMATICA.

LAS ROCAS Y LOS SUELOS

- PETREOS

Origen, formación y clasificación. Tipos y propiedades.

- INTRODUCCION.

Inicio del estudio de los materiales de construcción.

Tener siempre en cuenta: tecnologías para el diseño, dimensiones, propiedades, durabilidad.

- ORIGEN

Enfriamiento del planeta (nebulosa, estrellas, planetas).

Zonas: 	atmósfera (aire)

Litosfera (70 Km), corteza, sial (sílice y aluminio),

Pirosfera (3000km), sima (sílice y magnesio)

Barífera (3300km) nife (níquel y hierro)

Modificación de la corteza: movimiento tectónico (pliegues, fallas, rotura).

Corteza: rocas (todos los materiales minerales).

Disgregación de ellas: suelos.

- APLICACIÓN CONSTRUCTIVA

Epoca antigua: mineral estructural. Gran peso. Alta resistencia.

Ejemplos: dinteles, arcos, bóvedas, muros. Compresión.

Epoca actual: material disgregado, revestimiento, cimentaciones.

- PETREOS. DEFINICION.

Material de origen mineral (rocas).

Mineral: sustancia inorgánica de formación espontánea con estructura cristalina.

Roca: agrupamiento de minerales de diversas especies.

Formas en la naturaleza:

- Cristalizadas (la mayoría): cohesivas, poco deformables.

- Migadas (fragmentadas): arenas, canto rodado.

- Líquidas: hidrocarburos.

- CLASIFICACION GEOLOGICA.

(por su proceso de formación).

- Ígneas.

A1.	Volcánicas (superficiales): pumitas (piedra pómez), lavas. Baja densidad.

A2.	Plutónicas (profundidad): granitos, granitoides, basalto, pórfido.

Composición de los granitos: sílice y aluminio. Cuarzo (resistencia), feldespato (estructura) y mica (brillo).

En Uruguay: de Maldonado (pardos), de Flores y San José (negros), de Canelones (rojos).

Los granitoides tienen bajo porcentaje de cuarzo (menor resistencia).

Propiedades a exigir: compacidad – porosidad,

Conductividad,

Dureza,

Resistencia a agentes químicos.

Proceso de obtención (explotación): destape,

separación,

desbastado (encuadrado y bozado),

aserrado (terminación rústico),

pulido,

lustrado.

- Sedimentarias.

(transformación física).

# Disgregación y depósito en pliegues de la corteza

(sedimentación), compactación.

Areniscas: cuarzo con aglomerantes calcáreos. Uso en                                                 revestimientos.

Calizas (carbonatos de calcio): uso para cales, cementos.

Yesos (sulfatos de calcio).

Arcillas (silicatos de alúmina hidratados), estructura coloidal,                                                            forma laminar, plasticidad.

Arenas y gravas. Uso en morteros y hormigones.

- Metamórficas.

(modificación de la estructura original).

Originadas en los grupos anteriores ( A y B).

Acciones:       presiones (por acumulación),

temperatura (+ 3 ºC cada 100 metros),

fumarolas ( vapor modifican componentes químicos),

contacto (penetración de rocas ígneas).

Tipos:             calizas (mármoles),

Pizarras (rocas arcillosas con magma granítico),

Gneiss ( granito foliáceo) con porcentaje de mica.

Mármoles: calcita con minerales incorporados que le dan color.

Clasificación por estructura: sencillos (uniformes),

policromos (varios colores),

veteados (listado),

arborescentes (dibujo),

fosilíferos (con fósiles).

Clasificación por uso:            estatuario (uniforme, compacto,

traslúcido, blanco)

construcción (resistente).

Propiedades a exigir:            compacidad – porosidad,

conductividad,

dureza,

resistencia a agentes químicos.

En Uruguay: de Lavalleja (ónix veteado traslúcido, gris azulado)

De Maldonado (dolomitas blanca, gris y  jaspeada, gris rojizo y                 pardo).

Explotación: separación, aserrado, pulido, brillo.

## NIVEL EXIGENCIAL.

Cualidades:  homogéneo, compacto, grano uniforme;

carecer de grietas y restos orgánicos;

resistente a cargas, clima y fuego;

bajo coeficiente de absorción;

adherencia a mortero;

facilidad de labra.

Defectos:      grietas (rajaduras y fisuraciones);

hilos (pelo), arcillas humedecidas;

zonas blandas, calizas;

ceniceros, cavidades de polvo;

clavos, incrustaciones duras;

helacidad, agua en poros.

Durabilidad:  Agentes de deterioro: por origen,

por agente de corrosión,

por materiales.

- PROPIEDADES.

a)Físicas:       elasticidad,

peso específico,

capilaridad,

permeabilidad,

dureza.

b)Térmicas:   conductividad,

calor específico (capacidad térmica),

inercia.

c)Acústicas:   reflexión,

absorción,

transmisión.

d)Mecánicas: resistencia,

tenacidad,

dureza,

isotropía.

- TERMINACIONES SUPERFICIALES.

Rústico

A punta

Martelinado o abujardado

Pulido

Flameado

Abrillantado o lustrado

- DURABILIDAD - DETERIORO – CONSERVACION.

- LOS SUELOS.

Su incidencia en el diseño de los sistemas constructivos.

Geotécnica: rama tecnológica que estudia la utilización de los elementos de la corteza de la tierra en la construcción.

- INTRODUCCION. LAS ROCAS Y LOS SUELOS.

El terreno:    como origen de materiales (rocas y suelos en estado                               natural o transformados),

como parte del proyecto y del proceso de

construcción (rocas y suelos movidos, excavados o

acondicionados),

como soporte (los edificios siempre se apoyan en rocas o

suelos).

Rocas:   agregados naturales de granos minerales unidos por fuerzas                                                                                         grandes y permanentes; para excavarlas, partirlas hay que hacer esfuerzos                   importantes      (taladros, explosivos).

Suelos:   agregados naturales de granos minerales o que se presentan       disgregados, de granos minerales, con o sin componentes orgánicos,

que pueden separarse por medios mecánicos comunes. Se

excavan/parten con esfuerzos poco importantes (pico, pala) o se

disgregan al agitarlos en agua.

Importancia en el proyecto de edificios:

origen extendido de patologías

participa ampliamente en la economía

incide directamente en el diseño.

El edificio modifica las condiciones de equilibrio preexistente.

Características generales de rocas y suelos:

Continuos de varias fases (sólido-líquido-gas),

Comportamiento diferente en cada punto y según cada

dirección del espacio,

los conocimientos sobre el comportamiento se obtienen por

muestreo, tienen comportamiento elasto-plástico,

las propiedades varían en el tiempo y dependen de su historia,

pueden contener materia orgánica.

Sus características pueden ser modificadas artificialmente.

2.       LA ROCA COMO SOPORTE.

Característica y comportamiento.

Las rocas en general tienen resistencias y rigideces muy superiores a las

exigidas por la casi totalidad de las cimentaciones comunes.

El comportamiento depende de la estructura secundaria, en especial de las discontinuidades: juntas,

planos de sedimentación,

zonas de meteorización,

zonas de alteración higrotérmica,

fallas,

zonas de corte.

### Importancia menor de la clasificación.

### Clasificación por resistencia a compresión simple: de muy elevada a muy baja. Clasificación por estructura primaria (interna): entrelazada, cementada, laminada, foliada.

Otras propiedades de interés: tendencia a la solubilidad y tendencia al

cambio de volumen (al exponerse al aire).

- EL SUELO COMO SOPORTE. LA MECANICA DE SUELOS.

Equilibrio, deformabilidad.

#### La resistencia de los suelos frente al esfuerzo presentado por las

#### Cimentaciones debe asegurar: a) suficiente margen de seguridad contra

#### La rotura del suelo (equilibrio), b) asentamiento lo suficientemente

#### Pequeño como para no producir efectos perjudiciales al edificio

(deformabilidad).

- IDENTIFICACIÓN DE SUELOS.

Propósito. Descripción e identificación.

Materiales de la fracción gruesa (o de grano grueso) y materiales de la fracción fina ( o de grano fino).

Propiedades físicas e índice.

Propiedades físicas de los suelos.

- propiedades de la fase sólida: mineralogía, forma, rugosidad, tamaño,

granulometría y estudio granulométrico.

- propiedades del sistema de fases: relación de vacíos, e=Vv/Vs

grado de saturación, S=Vag x 100/Vv

(suelo seco y suelo saturado, nivel

freático).

Peso volumétrico, g = Pt/ Vt

##### Humedad, H = Pag x 100/Ps

- propiedades plásticas de los suelos de fracción fina.

Consistencia y plasticidad.

Estados: sólido, semisólido, plástico, fluido viscoso (líquido).

Límites de Atterberg: límite líquido (LL), límite plástico (LP) y límite

De retracción  (LR). Determinación.

Intervalo plástico e índice de platicidad, IP = LL – LP

Índice de fluidez, If = % Hnat – LP / LL – LP

Indice de expansividad, despreciable a muy expansivo.

Identificación sencilla.

Fracción gruesa y fina por visibilidad de las partículas (0,075 mm).

Fracción gruesa:    cantidad de material por tamaño,

continuidad de contenidos de material por

tamaño,

forma de las partículas,

mineralogía de las partículas.

Fracción fina:          resistencia seca,

reacción al sacudimiento,

consistencia cerca del límite plástico.

Dispersión. Ley de Stokes.

Contenido de materia orgánica.

- CLASIFICACION DE LOS SUELOS.

Objeto de aplicación.

  - Clasificación por tamaño.

Fracción gruesa:    gravas, entre 75 mm y 4,75 mm (tamiz Nº4)

arenas finas entre 4,65 mm y 2,0 mm

(tamiz Nº 10),

medias entre 0,425 mm y 0,075 (tamiz

Nº 200)

Análisis granulométrico. Curvas granulométricas acumulativas.

Material uniforme ( o mal graduado). Material bien graduado.

Graduación discontinua.

  - Clasificación por plasticidad.

###### Gráfico de Casagrande (carta de plasticidad). Graficación del

índice de plasticidad (LP) en función del límite líquido (LL).

Arcillas por encima de la recta de Casagrande, A = 0,73 (LL -

20), limos por debajo de la Recta.

Alta plasticidad: LL > 50%, baja plasticidad LL < 50%.

  - sistema unificado de clasificación. Solo 15 categorías.

Suelos de partículas gruesas ( más de 50% retenido por tamiz Nº

200)

Gravas (más de 50% de la fracción gruesa es retenido por

tamiz Nº 4)

Gravas limpias (poco o nada de partículas finas): Gravas bien

graduadas o gravas mal graduadas.

Gravas con finos (cantidad apreciable de partículas finas):

gravas limosas y gravas arcillosas.

Arenas(más de 50% de la fracción gruesa pasa por tamiz Nº 49)

Arenas limpias (poco o nada de partículas finas): Arenas bien

graduadas  y arenas mal graduadas.

Arenas con finos (cantidad apreciable de partículas finas):

arenas limosas y arenas arcillosas.

Suelos de partículas finas (más de 50% pasa por tamiz Nº 200).

Limos y arcillas con límite líquido por debajo de 50%. LL<50%.

Limos inorgánicos y limos arcillosos, ligeramente o no plásticos.

Arcillas inorgánicas, arcillas con grava, arenosas y limosas, de

Baja o media plasticidad.

Limos orgánicos, arcillas limosas orgánicas, de baja plasticidad.

Limos y arcillas con límite líquido por encima de 50%. LL>50%.

Limos inorgánicos, limos micáceos o distomáceos y limos

Elásticos.

Arcillas inorgánicas y arcillas francas, de alta plasticidad.

Arcillas y limos orgánicos de media o alta plasticidad.

Suelos  altamente orgánicos: turbas y otros.

- PROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOS

  - Permeabilidad. Se mide mediante la velocidad de flujo. V = k Dh / L

Valores típicos de coeficiente de permeabilidad:

Grava             k = 1

Arena             1< k < 0,001

Limo               0,001 < k < 0,00001

Arcilla             0,00001 < k < 0,00000001

  - Capilaridad.

Teoría de los fenómenos capilares. Tensión superficial entre

Fases.

Sólido  de superficie hidrófila, menisco cóncavo, el agua moja.

S gas-sol > s liq-sol.

Capilar: tubo cilíndrico, estrecho, espesor constante.

En capilar la altura es:  mayor si sólido de superficie hidrófila.

Menor si sólido de superficie hidrófuga.

El suelo se comporta como un espacio de capilares con

Superficie hidrófila.

Valores típicos de altura capilar:

Grava            hc = 0

Arena            5 cm < hc < 1m

Limo              1m < hc < 10m

Arcilla            10m < hc < 35m

- COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS EN PRESENCIA DE CARGAS.

Capacidad soporte, propiedades resistentes. Seguridad.

Tensiones de corte en función de las tensiones normales.

Rotura. Estados de falla y zona de estados de carga del suelo

admisibles.

Suelos pulvurulentos (granulares, no cohesivos) y suelos cohesivos.

Comportamientos; elástico (lineal o no lineal), plástico, elasto-plástico.

Rotura frágil y rotura plástica, planos de rotura.

Tensiones de trabajo.

- DEFORMACION DE LOS SUELOS

  - Consolidación.

Deformación de un suelo que se produce por la reducción de los

vacíos, por incremento de los esfuerzos aplicados a reducción del

contenido de humedad.

Suelo normalmente consolidado y suelo preconsolidado.

Graficación de la reducción de vacíos en función dela presión

efectiva.

Presión de preconsolidación.

Indice de compresión.

Asentamiento. Los asentamientos en el tiempo, según el terreno:

Terrenos compresibles y terrenos incompresibles.

Asentamientos admisibles.

Consecuencias de los asentamientos.

Técnica para controlar los asentamientos.

  - Expansión.

Originada por la recuperación producida al retirarla carga o por la              acción del agua en suelos expansivos (activos).

Potencial de expansión. Depende del IP, de la variación del

contenido de humedad, del grado de compactación  y de la

carga que se agrega al terreno.

Medida de la expansión:

Expansión libre.        baja        Dh < 1,5%

media    1,5% < Dh < 5%

alta        5% < Dh < 25%

muy alta 25% < Dh

Presión de expansión.   Baja             p < 0,2 kgf/cm2

Normal        p < 20 kgf/cm2

Relación entre el potencial de expansión (índice de expansividad

P) e índice de plasticidad (IP), índice de fluidez (If), índice de

desecación (Id).

bajo            0 < IP < 15

medio         10 < IP < 35

alto              20 < IP <  55  riesgoso

muy alto       35 < IP  riesgoso

If > 0,5 - Id > 1 - P no peligroso - expansividad despreciable

If < 0,5 – Id > 1-P peligroso – ligeramente expansivo                           - muy peligroso   - expansivo

Consecuencias de la expansión.

- ENSAYOS DE SUELOS.

Programas de exploración para conocer el perfil estratigráfico de un

Terreno.

Ensayos en sitio y en laboratorio.

a) Toma de muestras.

Inalteradas: superficiales y en profundidad.

Remoldeadas.

b) Determinación de la capacidad de soporte.

Ensayos de campo (“in situ”) y sus características:

Penetrómetro dinámico (SPT),

Penetrómetro estático,

Veleta,

Carga de placa,

Penetrómetro de bolsillo.

Ensayos de laboratorio:

Compresión inconfinada,

Compresión confinada (ensayo “triaxial”)

Corte directo.

- Determinación de deformabilidad.

- PERFIL ESTRATIGRAFICO.

Horizontes de suelo.

Horizontes transportados y residuales.

Perfiles en las formaciones: orgánico, descompuesto, desagregado, no

Alterado.

Potencia y erosión.

Estudio de caso: perfil estratigráfico en el departamento de Montevideo:

Reciente y actual (arenas sueltas pobremente graduadas, arenas

limosas, arenas arcillosas, arcillas blandas oscuras de alta

plasticidad, suelos orgánicos, rellenos en general sin

consolidación), asociados a zonas costeras de curso de agua y

el mar, hasta 4 metros de potencia máxima, s < 1kgf/cm2 < s < 1,5

kgf/cm2;

Formación Dolores (arcillas y limos de baja plasticidad, marrón

claro a pardo rojizos, a veces con nódulos de carbonatos y alta

plasticidad), asociados a  planicies, hasta 8 metros de potencia

máxima, 1 kgf/cm2  < s < 1,5 kmf/cm2;

Formación Libertad (arcillas y limos de baja plasticidad, marrón

claro a pardo rojizos, a veces con nódulos de carbonatos y alta

plasticidad), asociados a topografías onduladas, hasta 15 metros

de potencia máxima, 1 kgf/cm2 < s < 2 kgf/cm2 ;

Formación Raigón (arenas en general bien graduadas, arenas

Arcillosas y a veces arcillas de baja plasticidad y areniscas,

colores verdosos a grisáceos), hasta 20 metros de potencia

máxima, 1 kgf/cm2  < s < 3kgf/cm2;

Formación Fray Bentos (limos rosados de baja plasticidad,

corrientemente con cementados calcáreo), hasta 30 metros de

potencia máxima, 3 kgf/cm2 < s < 5 kgf/cm2;

Formación Montevideo “Cristalino” (gneiss-granitos de grano

grueso y color gris -, esquistos – tipo pizarra o laja-, anfibolitas-

verdosas tipo laja-, 10 kgf/cm2 < s.

Capacidad de soporte previsible según las distintas formaciones.

BIBLIOGRAFIA:

- APUNTES DE CLASE

- FICHA DEL CURSO

- G.BAUD “Tecnología de la construcción” – capítulo 4

- BIBLIOTECA ATRIUM DE LA CONSTRUCCION – Volumen 1- Capítulo 1